AK 225-30

Синтетическая однослойная шелковисто-матовая HB краска для верхних покрытий

Информация о продукции

gb 5/1214 страница 1 / 2

Описание продукта

Область применения :	Синтетическая однослойная эмаль с высокой антикоррозионной защитой

для толстослойного покрытия стальных деталей и машин, отливов, контейнеров, шасси, стеллажей и т.д., для внутренней и наружной отделки.

Технические характеристики:	Вяжущая основа:                               Алкидная смола

Содержание сухого вещества:        63 - 68% по весу,

47 - 49 % по объему

Вязкость распыления (DIN 53 211): тиксотропная

Плотность (DIN EN ISO 2811):          1,20 - 1,40 кг/л

Блеск (DIN EN ISO 2813):                   30 - 45 единиц / 60° (шелковисто-матовая)

Свойства:	-  можно применять на объектах с защитой от статического электричества

- высокая стойкость к УФ-излучению и погодным условиям

- устойчивость к бензину и дизельному топливу временным воздействием

- кратковременные температурные воздействия: 150°C

- постоянные температурные воздействия: 130°C

- испытание на сцепление (DIN EN ISO 2409): сталь: Gt 0 (очень хорошо);

Расчетный расход:	27,0 - 29,9 м2  / кг (при толщине сухого покрытия 10 мкм)

35,4 - 35,9 м2  / л (при толщине сухого покрытия 10 мкм)

Условия хранения:	В плотно закрытой заводской таре срок хранения - не менее 3 лет.

Летучие органические

соединения:	По нормам ЕС, предельное значение для продукции категории A/i): 500 г/л

Этот продукт содержит не более 500 г/л ЛОС [4,23 фунта/галлон]

Нанесение

Рабочие условия:	От + 10 °C, не более 80 % относительной влажности воздуха.

Подготовка поверхности:	Сталь: очистить и, по необходимости, зашлифовать (убрать следы ржавчины, окалины, оксидов) и обезжирить, используя Mipa Silikon-entferner (растворитель силикона).

Нанесение:	Давление [бар]

Размер форсунки [мм]

Операции распыления	Растворитель

Нанесение кистью, валиком	-	-	-	0 - 5 %

Распылитель / Воздушный 	4 - 5	1,3 - 1,5	2 - 3	15 - 20 %

Краскопульт низкого давления

с высоким потреблением сжатого воздуха	  2.5 - 3	1,3 - 1,5	2 - 3	15 - 20 %

Безвоздушный 	120 - 150	0,4 - 0,5

(65 - 95 °)

1	0 - 5 %

Этот лист технических данных представлен исключительно для ознакомления! По нашей информации, имеющейся на момент публикации, приведенные данные соответствуют действующим стандартам и основаны на многолетнем опыте производства данной продукции. Тем не менее, представленная информация не является юридически обязывающей и не подразумевает каких-либо гарантий. При работе с продукцией следует соблюдать рекомендации, содержащиеся в соответствующих паспортах безопасности материалов, и указания на этикетке продукции. Компания оставляет за собой право в любое время добавлять, удалять или изменять информацию без предварительного уведомления.

AK 225-30

Синтетическая однослойная шелковисто-матовая HB краска для верхних покрытий

Информация о продукции

gb 5/1214 страница 2 / 2

Высыхание	Устойчива	Безопасное 	Готова к	Повторное 
к пыли 	прикосновение 	использованию нанесение

Температура объекта 20 °C	50 – 60 мин.	3 - 4 ч	24 ч	24 ч

Температура объекта 60 °C	90 мин.

Полное отверждение через 8 - 10 дней (при 20 °C).

Растворитель:	Для распыления: Mipa Verdünnung UN или UN 21

Заметное ускорение времени высыхания и лучшая стойкость получены посредством использования   Mipa   Härterverdünnung.  Добавление в том же количестве вместо Mipa Verdünnung UN или UN 21.

Внимание: в этом случае срок годности составит 2 дня.

Для нанесения кистью, валиком: Mipa KH-Verdünnung

Варианты применения :	Сталь:

Верхний слой: AK 225-30 толщина покрытия: 80 - 100 мкм)

Если требуется высокая антикоррозионная защита, рекомендуется использовать базовое покрытие AK  100-20  (толщина покрытия: 60 - 80 мкм).

Особые условия

Только для профессионального применения. Некоторые красители могут содержать свинец, поэтому не используйте их для покраски детских игрушек или при контакте с пищевыми продуктами. Необходимо придерживаться рекомендуемой толщины покрытия, чтобы не увеличить время высыхания. Рекомендуем проверить соответствие выбранного цвета на каком-либо образце до начала покраски.

Техника безопасности

Во время работы с краской не курить, не есть и не пить. Хранить в недоступном для детей месте.

Удаление с инструментов

Инструменты очищать сразу же после нанесения краски. Для этого использовать Nitroverdünnung.

Этот лист технических данных представлен исключительно для ознакомления! По нашей информации, имеющейся на момент публикации, приведенные данные соответствуют действующим стандартам и основаны на многолетнем опыте производства данной продукции. Тем не менее, представленная информация не является юридически обязывающей и не подразумевает каких-либо гарантий. При работе с продукцией следует соблюдать рекомендации, содержащиеся в соответствующих паспортах безопасности материалов, и указания на этикетке продукции. Компания оставляет за собой право в любое время добавлять, удалять или изменять информацию без предварительного уведомления.